# 基于病害演化机理的水泥路面预防性养护对策

李晓群1 曾江洪2 徐仲平1

（1.湖南省益常高速公路有限公司，湖南 常德 415700  2.湖南省高速公路管理局，湖南长沙 410001）

摘  要：由于水泥混凝土路面病害发展规律有其自身特点，现有预防性养护理论难以直接指导水泥混凝土

路面的预防性养护。系统分析了水泥混凝土路面各阶段典型病害的发展演化机理，指出水泥混凝土路面病害遵循由轻到重、由接缝料破损损等非结构性病害到板块断裂的结构性破坏转变。基于此规律，有针对性地提出了延缓病害转化的三个关键时期的养护维修对策和实施时机的选择方法。并以湖南省益常高速公路调研数据进行各养护维修对策的费用效果比排序。说明及时实施预防性养护对策能大大提高养护效益，提高路面使用寿命。

关键词：水泥路面；病害演化；预防性养护；对策

## 1 前言

随着经济建设的发展，对作为先行的交通提出了愈来愈高的要求，反映在公路运输方面，是交通量的迅猛增加和车辆轴载的不断增大。交通量及轴载的增加，导致了道路状况的加速恶化，路面结构承载能力衰弱加剧，从我省乃至全国的情况来看，不少高速公路路面在通车3~5年后即出现不同程度的路面病害，为了维持路面性能服务水平和行车安全，每年投入需要投入大量的养护维修资金。如此巨大的投入迫使人们思考一个问题：如何使公路养护资金发挥更大的效益，如何确保和延长高速公路的使用寿命，使高速公路在整个寿命周期内具有最佳的费用性能比[1]。随着高速公路通车里程的不断延长，高速公路的工作重点必然从建设领域逐步向养护领域转移，因此为了应对即将到来的高速公路养护高峰期，迫切需要优化养护方法和养护对策。目前国内外学者研究提出了预防性养护是提高路面使用寿命和降低成本的有效策略，并预防性养护的效益、时机方面做了一些研究，这些研究大多是基于沥青路面进行的，且这些方法要么需要多年的路面性能数据作支持要么停留于理论阶段，难以起到真正指导路面养护维修的目的。本文从水泥混凝土路面病害发展演化机理研究出发，提出了具有指导意义的水泥混凝土路面预防性养护对策与方法，并将其在益常高速公路上得到了成功应用，效果显著。

## 2 水泥混凝土路面病害发展演化机理

水泥混凝土路面具有结构强度高、刚度大、稳定性好、使用年限长等优点。但初期投资高，且破坏后的修复较为困难。随着水泥混凝土路面的不断发展,其维修养护工作越来越被人们所重视。水泥混凝土路面运营的各个时期表现出不同的典型病害形式和特点。

2.1 病害初发期

（1）边角破碎

该种病害产生的主要原因是施工时传力杆钢筋放置不规则、胀缝板不合格、传力杆钢筋不在同一平面内，长短参差不齐、高低错落不平、钢筋间距不一致，从而导致混凝土面板内的应力不均。易产生集中应力集中，通车后就容易发生挤碎现象。

（2）早期微裂缝

板角断裂病害发生的原因是施工时拌和料不均匀或振捣时没有按规定充分振捣或漏振导致混凝土内部的强度不均匀，通车后易在强度薄弱位置产生开裂。

2.2 病害发展期

随着通车时间的延长，首先运营初期出现的典型病害将不断发展，同时在交通荷载和环境因素的长期共同作用下降出现以下典型病害。

- 接缝料破损

接缝的填缝料随时间会不断老化，使得接缝料与板边脱离，接缝料料被挤出，造成接缝内已无填料，接缝被砂、石、土等填塞。接缝料破损的直接后果就是路表水容易(“通过”重复了要删去)通过接缝损坏处下渗，在交通荷载下对基层进行高速冲刷而形成脱空，同时接缝砂石填充后伸缩缝失去自由伸缩功能而出现边角破碎现象。

（2）板底脱空

依据大量的脱空调查资料，可将水泥混凝土路面板底脱空分为两类，一类为结构性脱空；一类为唧泥型脱空。在环境因素(温度变化、湿度变化)和车辆荷载的重复作用下发生翘曲变形，面板边缘、中部或角隅部分的底面有可能同地基顶面脱离接触而形成脱空，同时板角隅处基层材料受压发生塑性变形累积也可能出现板角底部脱空。将水泥混凝土路面板底因温湿度翘曲变形及基层塑性变形累积等原因产生的脱空称为“结构性脱空”[2]。雨水通过接裂缝和板边缘渗入到板底，在行车荷载的重复作用下形成有压水在板底接裂缝处和板边高速流动，对基层顶面进行冲刷，细颗粒从接裂缝处和板边被带到路面上产生唧泥，随着细颗粒的不断带出，板底形成脱空。这种由唧泥引起的板底脱空称为“唧泥型脱空”，如图1所示。

图1 水泥混凝土路面板脱空演化机理

板底脱空后使得混凝土路面板处于悬臂梁的受力状态，在交通荷载作用下容易出现应力集中现象。有研究表明，脱空区域形成后，水泥路面的疲劳寿命迅速衰减，极易出现断裂现象。

- 断裂类破坏

水泥混凝土路面运营3~5年后，出现得较为普遍的病害就是断裂类病害，主要表现为板角断裂、横向裂缝、破碎板等。断裂类破坏标志着水泥混凝土路面板结构完整性的局部甚至整体的丧失，这将严重影响路面性能和服务水平，出现这种病害一般要及时修补或换板。断裂类病害一般先从轻度的裂缝或板角断裂开始并最终发展为重度的破碎板[3]。

2.3 病害爆发期

在长期的交通荷载和环境因素作用下，各种路面病害将不断增加，并且路面病害将以严重的断裂类破坏和严重的板底脱空两类占主导，使得路面使用性能急剧下降，满足不了安全行车和服务质量，从而需要进行大修或改建。

2.4 水泥混凝土路面病害发展机理分析

从水泥路面病害发展的特点来看，其与沥青路面有显著差别，沥青路面各病害之间的相互关联性相对较小，而水泥路面各类病害具有密切联系。大多遵循由轻到重、由接缝料破损损等非结构性病害到板块断裂的结构性破坏转变。这种病害之间发展演化的过程可以用图2表示。

图2 水泥路面病害发展演化机理示意图

图2清晰地表示了水泥混凝土路面病害发展的过程，水泥路面的每一类病害都是在前一种病害的基础上发展转换而来，而且这种转换的趋势始终存在，那么延长水泥混凝土路面使用寿命的关键在于延缓一种向另一种更严重的病害转换的进程。国内外研究表明，水是引起路面病害发展的重要原因。

# 3 基于病害机理的养护对策分析

3.1 养护维修对策

根据水泥混凝土路面病害发展演化机理的分析，水泥路面预防性养护的关键就是要预防水泥路面由非结构性破坏到结构性破坏的速度。从图2可以看出在较大的结构性病害出现前，有三个病害转换的关键期。因此在这三个关键期应采取适合的预防性养护维修对策，具体如下：

- 接缝料破损向板角脱空病害的转换期

虽然由于车辆荷载作用下路基塑性变形引起的脱空是不可避免的，但是由于水的渗入冲刷形成的脱空是可以预防和控制的。该阶段应以更换接缝料，封闭微裂缝，防止雨水下渗为主要手段。接缝料的老化是不可避免的，根据其老化速度建议每隔3年应进行一次接缝料的更换。

- 脱空向轻度断裂类病害的转换期

脱空将引起水泥路面使用寿命迅速衰减而出现断裂类病害，因此该阶段应及时对水泥混凝土路面板底脱空区进行灌浆封堵，目前应用于脱空灌浆处治的材料主要有两种：一是乳化沥青灌浆，其封水效果良好，但是脱空区强度提高不大，使得板角挠度仍然偏大，应力集中现象难以完全消除，但是能有效防止脱空区的扩展。另一种是水泥砂浆灌浆，其起到了封水和填充的作用，但是由于其流动性差，密实性不足，施工质量难以控制，虽然其能有效减少应力集中现象，但是封水效果不足。因此建议轻度脱空采用乳化沥青灌浆，重度脱空采用水泥砂浆灌浆。

- 轻度断裂类病害向重度断裂类病害的转换期

当水泥混凝土路面已经出现轻度结构性病害以后，在交通荷载作用下其裂缝必然逐渐变长、加宽，并最终导致板块的完全断裂。在该阶段延缓病害发展的养护维修对策主要有：一对裂缝进行封闭，防止雨水的渗入引发脱空区的扩展，同时应该对轻度断裂类病害进行板底灌浆处治。二是对于轻度或面积不大区域的轻度断裂，采取局部换板处理，可防止轻度裂缝向板体更大区域的扩展[4]。

3.2 养护维修时机的选择

水泥混凝土路面各种养护维修对策按实施的目的来看主要分为两大类。一是防水类养护维修对策，主要包括接缝料更换、裂缝的灌缝封闭和脱空的处治。第二类是局部结构性修复，主要包括局部换板[5]。

因此，各种养护维修对策实施的时机应根据所在地区降雨量在全年的分布，决定防水类养护维修对策的实施时间，一般应定在雨季前及时对路面裂缝进行封闭。而局部结构性修复具有施工工期相对较长、交通干扰大的特点，而其本身对行车安全又一定影响。因此局部结构性修复应尽量在交通繁忙期之前实施，可以避免施工对交通的干扰，同时减少超重交通荷载下断裂速度的快速发展。

# 4 经济效益分析及费用效果比排序

本文提出基于病害发展演化机理的水泥混凝土路面预防性养护维修对策也是湖南省益常高速公路养护维修经验的总结。湖南省益常高速公路湖南省通车时间较长的水泥混凝土路面之一，截止2009年通车时间已达10年。通车调研得到水泥混凝土路面预防性养护对策经济效益分析表如表1所示：

表1 水泥路面预防性养护对策经济效益分析表

| 路面病害 | 维修对策 | 维修单价 | 平均单板维修工程量 | 维修时机 | 平均使用寿命延长 | 费用效果比 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻度裂缝 | 环氧树脂处理 | 9元/m | 4m | 雨季前 | 1年 | 36 |
| 接缝料破损 | 更换接缝料 | 20元/m | 3.75m | 3年为周期 | 1年 | 75 |
| 重度裂缝 | 局部换板处理 | 230元/m2 | 9.4m2 | 迅速处治 | 2年 | 1081 |
| 破碎板 | 换板处理 | 230元/m2 | 18.75 m2 | 5月份前 | 2年 | 2127.5 |
| 轻度板角断裂 | 压浆处理 | 26.5元/m2 | 4m2 | 雨季前 | 1年 | 106 |
| 重度板角断裂 | 换板处理 | 230元/m2 | 2m2 | 迅速处治 | 2年 | 230 |
| 脱空 | 压浆处理 | 26.5元/m2 | 18.75 m2 | 春季、秋季 | 3年 | 165 |
| 唧泥型脱空 | 压浆处理 | 26.5元/m2 | 18.75 m2 | 迅速处治 | 3年 | 165 |

表1中的费用效果比的计算式为养护费用/平均使用寿命延长。从表1的计算结果来看，对非结构性破损及时采取预防性养护措施其效果费用比远远低于出现结构性损坏后再去修补，说明在路面还未出现结构性破坏前加强预防性养护的力度能够有效地延长路面使用寿命和提高养护效益。从表1还可以得到各种水泥路面典型养护对策的费用效果比差异较大，因此当水泥混凝土路面养护维修资金有限时，应该按照表1所示的效果费用比排序，使养护维修资金向费用效果比较低的养护维修对策倾斜，可以有效提高水泥混凝土路面的养护效益，提高养护资金的使用效率。

# 5 结语

# 水泥混凝土路面病害在各个时期表现为不同的特点，本文系统分析了水泥混凝土路面在各个阶段出现的典型病害及其产生机理。并基于此，本文分阶段地提出了水泥混凝土路面预防性养护的对策及实施的时机，并以益常高速公路多年的养护维修调研数据为依据，计算了各养护维修对策的费用效果比，指出在资金限制条件下，可以依照该排序指导养护维修资金的合理安排，提高养护维修效率。该方法的提出对于水泥混凝土路面养护实践具有一定的指导意义。

# 参考文献（此处有修改，1-6删去）

# [1]中华人民共和国行业标准.公路水泥混凝土路面养护技术规范(JTJ073.1-2001).北京:人民交通出版社，

# 2001，1-18

# [2]朱伟雄.路面预防性养护及寿命周期成本分析方法.公路交通技术,2007,(4):138–141

# [3]任奕,谈至明,孙明伟.基于路面性能衰变规律的预防性养护措施和时机选择.公路,2007,(9):201–204

# [4]周文献.在最适当的时机养护水泥路.中国公路,2007,(12):84–85

# [5]王荆香,刘可.水泥混凝土路面使用性能预测模型.华东公路,1995,(4):19–23

# [6]姚祖康.路面管理系统.第1版.北京:人民交通出版社,1993,1–63

# 以下是修改后的，谢谢

# [1]周文献.在最适当的时机养护水泥路.中国公路,2007,(12):84–85

# [2]朱伟雄.路面预防性养护及寿命周期成本分析方法.公路交通技术,2007,(4):138–141

# [3]吴超凡,台电仓,饶中.水泥混凝土路面病害发展过程研究.公路交通技术，2008(1):31-34

# [4]彭海林.基于水泥混凝土路面使用性能指标的预防性养护时机研究[D].湖南大学硕士论文，2008:11-13

# [5]任奕,谈至明,孙明伟.基于路面性能衰变规律的预防性养护措施和时机选择.公路,2007,(9):201–204

# Text boxes

收稿日期：

基金项目：湖南省自然科学基金项目（06JJ4072）

作者简介：

早期微裂缝

接缝料破损

板底脱空

轻度裂缝

轻度板角断裂

边角破碎

重度断板

重度板角断裂

轻度破碎板

重度破碎板